

**FORMULA CB termékspecifikáció**

**Termékleírás:**

A hátoldalán színes mikrokapszulákkal bevont papír. Nyomtatványok eredeti példányaként, felső lepjaként használható.

Elérhető színek: fehér, sárga, kék, rózsaszín, zöld.

**Felhasználás:**

Nyomtatványok, számlák

**Nyomtatási mód:**

Ofszet

**Műszaki paraméterek:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jellemző Mértékegység** | **Tolerancia** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Grammsúly | ISO 536  | g/m²  | ±4%  | 56  | 60  | 70  | 75  | 80  | 90  | 95  |
| Vastagság  | ISO 534  | μm  | ± 4  | 77  | 80  | 89  | 95  | 102  | 114  | 118  |
| Opacitás  | ISO 2471  | %  | ±4  | 81  | 82  | 87  | 90  | 89  | 91  | 93  |
| Relatív páratartalom  | TAPPI T502 om-89  | %  | ±5  | 43  | 43  | 43  | 40  | 40  | 40  | 40  |
| Meghajlás | TAPPI T427 um-85  | mm  | (4.0)-0.0  | -2.0  | -2.0  | -2.0  | -2.0  | -2.0  | -2.0  | -2.0  |

**GARANCIA:**

20 év tárolhatóság adokumentumokra normál tárolási körülmények között (Hőm.: 15-25 ºC és 50-60% Rel.Párat.).

5 év eltarthatóság értékesítés előtt normál tárolási körülmények között eredeti csomagolásban.

A fenti értékek előzetes jelzés nélkül változhatnak.

Frissítve 2017/05/10