

**FORMULA CFB termékspecifikáció**

**Termékleírás:**

A hátoldalán színes mikrokapszulákkal az előoldalán aktívált porral bevont papír. Középső ívként használható, ha több, mint 2 példányra van szükség. Fogadja és továbbítja is az írást.

Elérhető színek: fehér, sárga, kék, rózsaszín, zöld.

**Felhasználás:**

Nyomtatványok, számlák

**Nyomtatási mód:**

Ofszet

**Műszaki paraméterek:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jellemző Mértékegység** | | | | **Tolerancia** | | | | | |  | | | | | |  | | | | |
|  | |  | | | |  | |  | | | |  | |  | | | |  | | |
| Grammsúly | ISO 536 | | g/m² | | ±4% | | 45 | | 53 | | 60 | | 75 | | 90 | |  | |  |
| Vastagság | ISO 534 | | μm | | ±4 | | 64 | | 68 | | 74 | | 90 | | 108 | |  | |  |
| Opacitás | ISO 2471 | | % | | ±4 | | 77 | | 79 | | 81 | | 88 | | 91 | |  | |  |
| Relatív páratartalom | TAPPI T502 om-89 | | % | | ±5 | | 43 | | 43 | | 43 | | 40 | | 40 | |  | |  |
| Meghajlás | TAPPI T427 um-85 | | mm | | (4.0)-0.0 | | -2.0 | | -2.0 | | -2.0 | | -2.0 | | -2.0 | |  | |  |

**GARANCIA:**

20 év tárolhatóság adokumentumokra normál tárolási körülmények között (Hőm.: 15-25 ºC és 50-60% Rel.Párat.).

5 év eltarthatóság értékesítés előtt normál tárolási körülmények között eredeti csomagolásban.

A fenti értékek előzetes jelzés nélkül változhatnak.

Frissítve 2017/05/10